1-4月份库存判废盘螺情况

截至4月31日盘螺库存废品合计1122t，规格如下表：

| 规格 | 1月重量t | 2月重量t | 3月重量t | 4月重量t | 合计t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| φ6 | 0 | 0 | 80 | 31 |  |
| φ8 | 129 | 0 | 169 | 200 |  |
| φ10 | 0 | 84 | 429 | 0 |  |
| 合计 | 129 | 84 | 678 | 231 | 1122 |

1月份废品情况：

1月31日7400326批HRB400 8规格 屈服低于国标判内用，重量129t。（一直未用，已经生锈）

2月份废品情况：

2月6日7400411、7400412批次10规格，部分捆次屈服强度低于国标判废，重量84t。

3月份废品情况：

3.1-3.17，受轧钢工艺及坯料成分波动影响，盘螺连续出现屈服强度低于国标，初检不合批次逐捆复检后，判废6规格80t、8规格144t、10规格429t合计653t。

3月22日φ8规格盘螺7401011、7401013、7401015批初检屈服强度低于国标复检后部分捆次判废，合计25t。

4月份废品情况：

4月份，A线盘螺仍出现屈服强度不合，初检不合批次逐捆复检后，判废6规格31t、8规格200t合计231t。

| 1至4月库存判废盘螺明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 批号 | 钢种 | 规格 | 压钢原因 | 判定 | 重量t |
| 3月7日 | 7400812 | HRB400 | φ6 | 屈服不合 | 第11,12,13,14,15,20,22,23,29,31,32,36,37,38,39捆次低于国标判废 | 80 |
| 3月8日 | 7400821 | HRB400 | φ6 | 屈服不合 | 第1，5，6，7，10，13，20，25，26，50，56捆次低于国标判废 |  |
| 3月9日 | 7400825 | HRB400E | φ6 | 屈服不合 | 第12,13,19,21,22,23,24,25,26,28,30,31，32,33,37,40,41,42,43,45,53,55,56,59捆次低于国标判废 |  |
| 3月7日 | 7400812 | HRB400 | φ6 | 屈服不合 | 第11,12,13,14,15,20,22,23,29,31,32,36,37,38,39捆次低于国标判废 |  |
| 1月31日 | 7400326 | HRB400E | φ8 | 屈服不合 | 整批判内用 | 273 |
| 3月1日 | 7400737 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第5,10,17,19,20,27,30,41,43,46,49,51捆次判废 |  |
| 3月2日 | 7400749 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第18,20,26,30,36,39,56捆判废 |  |
| 3月2日 | 7400750 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第1,49,50捆判废 |  |
| 3月2日 | 7400751 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第1，10,20,30,36，52判废 |  |
| 3月2日 | 7400752 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第2,20,30捆判废 |  |
| 3月3日 | 7400771 | HRB400E | φ8 | 屈服不合 | 第42,52判废， |  |
| 3月4日 | 7400775 | HRB400E | φ8 | 屈服不合 | 第2,5,9,11，13,14,19,20,26,34,49,53,54捆次低于国标判废， |  |
| 3月4日 | 7400776 | HRB400E | φ8 | 屈服不合 | 第7捆次低于国标判废 |  |
| 3月4日 | 7400778 | HRB400E | φ8 | 屈服不合 | 第4,6,7,10,14,16，17,21,22,24,25,29,30,35,40,41捆次低于国标判废 |  |
| 3月4日 | 7400786 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第35.43.46.54捆次低于国标判废 | 513 |
| 3月5日 | 7400789 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第1.2.6.17.18.19.20.26.27.28、31.32.36.38.39.40.45.47.49.51.56捆次低于国标判废 |  |
| 3月5日 | 7400790 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第19,49捆次低于国标判废 |  |
| 3月5日 | 7400795 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第54捆次低于国标判废 |  |
| 3月5日 | 7400796 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第2，3,4，5，21，29，32，34，36，40，46，47，53，54，55，58，59捆次低于国标判废 |  |
| 3月5日 | 7400797 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第7，21，23，30,56捆次低于国标判废 |  |
| 3月6日 | 7400799 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第1，2，4，5，6，7，8，9，11，12，13，14，16，21，32，34，35，39，41，45，47捆次低于国标判废 |  |
| 2月6日 | 7400411 | HRB400E | φ10 | 屈服不合 | 第13，16，20，21，22，23，24，26，29，30，31，32，33，34，39，40，41，42，43，44，45，46，47，48，51，52，53，54，55，56判废，第10，12，19，35，37捆判内用 |  |
| 2017/2/6 | 7400412 | HRB400E | φ10 | 屈服不合 | 第1，3，5，7，10，12，18判废 |  |
| 3月12日 | 7400870 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第2，13，14，16，18捆次低于国标判废 |  |
|  | 7400871 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第1，16，17，43捆次低于国标判废， |  |
| 3月13日 | 7400875 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第24，33,34,35,37,39,40,41,43,45,46,47,48,49,50,51,52捆判废 |  |
| 3月13日 | 7400876 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第3,49,52,53,54,55,57,58,59捆判废 |  |
| 3月13日 | 7400877 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第4、6、9、11、13、15、16、18、19、20、21、22、23、24、25、26、28、29、30、31、32、33、35、39、40、42、44、45、46、49、52、53、54捆判废 |  |
| 3月13日 | 7400882 | HRB400 | φ10 | 屈服不合 | 第19,21,23,25,27,28,29,32,35,45,47,49,50,51,52,53,55,59,60捆次低于国标判废 |  |
| 3月13日 | 7400883 | HRB400E | φ10 | 屈服不合 | 第1，2，4，15，21，22，23，24，25，37，41，45，55，59捆次低于国标判废 |  |
| 3月22日 | 7401011 | HEB400 | φ8 | 屈服不合 | 第13,27,28,55,56捆低于国标判废 | 25 |
| 3月22日 | 7401013 | HEB400 | φ8 | 屈服不合 | 第20,40,44,50,54捆低于国标判废 |  |
| 3月22日 | 7401015 | HEB400 | φ8 | 屈服不合 | 第7捆低于国标判废 |  |
| 4月1日 | 7401185 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第2,50,51捆低于国标判废 | 200 |
| 4月1日 | 7401186 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第10、20、21捆低于国标判废 |  |
| 4月2日 | 7401205 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第9、12捆低于国标判废 |  |
| 4月2日 | 7401206 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第1、2、3、14、16、48、49、50、51、53捆低于国标判废 |  |
| 4月3日 | 7401210 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第20,21,30,32,35,50捆低于国标判废 |  |
| 4月3日 | 7401212 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第1、13、15捆低于国标判废 |  |
| 4月3日 | 7401213 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第21、50、53捆低于国标判废 |  |
| 4月3日 | 7401214 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第3、10、15、19、22、23捆低于国标判废 |  |
| 4月3日 | 7401218 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第39、53捆低于国标判废 |  |
| 4月4日 | 7401223 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第29捆低于国标判废 |  |
| 4月4日 | 7401229 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第6捆低于国标判废 |  |
| 4月4日 | 7401232 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第5,6,8,10,30,50捆低于国标判废 |  |
| 4月5日 | 7401242 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第3,4,48,51捆低于国标判废 |  |
| 4月5日 | 7401243 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第22,28捆低于国标判废 |  |
| 4月5日 | 7401246 | HRB400 | φ8 | 屈服不合 | 第30、31、32、35、36、38、40、42、43、45捆低于国标判废 |  |
| 4月6日 | 7401261 | HEB400E | φ8 | 屈服不合 | 第10、11、12、13、18、22、23、24捆低于国标判废 |  |
| 4月6日 | 7401262 | HEB400E | φ8 | 屈服不合 | 第26，31,32，33，34，35，38，44，49，50捆低于国标判废 |  |
| 4月6日 | 7401263 | HEB400E | φ8 | 屈服不合 | 第19捆低于国标判废 |  |
| 4月6日 | 7401265 | HEB400E | φ8 | 屈服不合 | 第7，8，9，11，12，14，15捆低于国标判废 |  |
| 4月11日 | 7401303 | HEB400 | φ6 | 抗拉高于国标 | 第36、38、42、44、46捆性能高判废 | 31 |
| 4月15日 | 7401341 | HRB400E | φ6 | 屈服不合 | 第10、18、23、24、25、28、29、31、33捆低于国标判废 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1122 |